Масло приборное «МЦ-Н» пришло на замену МЦ-3, предназначено для смазывания узла барабана наручных и карманных часов, опор зубчатых передач будильников, настольных, настенных часов, опор трения напольных часов и малогабаритных приборов.

Вязкость кинематическая при +20 °С, сСт - 90-115

Отношение кинематической вязкости при 20 °С к кинематической вязкости при 50 °С, не более – 14

Температура застывания, °С, не выше -30

Содержание механических примесей - отсутствуют

Содержание воды - отсутствует

Коррозионная активность на стали и латуни – выдерживает

Краевой угол смачивания капли масла на стали, град., не менее - 15.

Гарантийный срок хранения масла - 2 года с момента изготовления. Масло должно храниться в закрытой таре в помещении при температуре от 15 до 35 °С и относительной влажности воздуха не более 70% в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, отопительных установок, атмосферных осадков и агрессивных сред.

Масло часовое «МН-30» - аналог МЗП-6, предназначено для смазывания часовых механизмов (камни ангренажа) и приборов точной механики, работающих в диапазоне температур от -30°С до + 60 °С.

1. Вязкость кинематическая при +20 °С, сСт - 76

2. Испаряемость в % не более 0,25

3. Растекаемость в % не более 1.0

4. Нарастание вязкости при окислении, %, не более - 1

5. Температура застывания, °С, не выше -40

6. Содержание механических примесей - отсутствуют

7. Содержание воды - отсутствует

8. Коррозионная активность на стали и латуни – выдерживает

Гарантийный срок хранения масла - 5,5 лет с момента изготовления при соблюдении условий хранения. Масло должно храниться в закрытых ёмкостях в помещении при 20 ± 5 °С и относительной влажности воздуха не более 70% в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, отопительных установок, атмосферных осадков и агрессивных сред.

Масло часовое низкотемпературное «МН-45» - аналог МБП-12, предназначено для смазывания часовых механизмов (накладные и сквозные камни баланса, анкеры и паллеты наручных часов) и приборов точной механики, работающих в диапазоне температур от - 45 °С до + 60 °С.

1. Вязкость кинематическая при +20 °С, сСт - 48

2. Испаряемость в % не более 0,25

3. Растекаемость в % не более 1.5

4. Температура застывания, °С, не выше -52

5. Содержание механических примесей - отсутствуют

6. Содержание воды - отсутствует

7. Коррозионная активность на стали и латуни – выдерживает

Гарантийный срок хранения масла - 5,5 лет с момента изготовления при соблюдении условий хранения. Масло должно храниться в закрытых ёмкостях в помещении при 20 ± 5 °С и относительной влажности воздуха не более 70% в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, отопительных установок, атмосферных осадков и агрессивных сред.

АРСЕК - водорастворимое высокоэффективное моющее средство (экологически безопасное). Позволяет производить очистку изделия от всех видов масел после механической обработки. Продаю концентрат - стандартно разводится из расчета 30 мл. на литр воды (можно повысить концентрацию – здесь смотрите сами, я лично сильного увеличения эффекта не видел).

Средство многоразового действия – обращайтесь с ним бережно, при сильном загрязнении его можно профильтровать и Арсек вновь готов к работе:

- эффективен при промывке деталей часовых механизмов, камней перед сборкой;

- имеет высокую моющую способность, что делает возможным снизить его рабочую концентрацию в воде в 10-20 раз по сравнению со стандартными моющими средствами;

- имеет универсальное применение, как для очистки металлов, так и пластмасс, стекол и других материалов, решает вопрос снятия статического электричества при промывке композиционных материалов;

- использование АРСЕКА со специальным ингибитором позволяет избавить детали от опасности коррозии;

- применение АРСЕКА позволяет более чем в 2 раза снизить расход воды

по сравнению с существующими заводскими техпроцессами.

АРСЕК позволяет отказаться от горючих, пожароопасных очищающих сред (бензина, уайт-спирта, спиртов)